ООО «ЭЛНК ГРУПП» 620080, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а, оф.303 ИНН 6686025102 КПП 668601001 ОКПО 25048887 телефон: (343) 26-884-26 E-mail: elnk@elnk-group.ru web: www.elnk-group.ru Сертификат ГОСТ ISO 9001-2001 №05496

Каталог программных продуктов SIAMS

| Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел «SIAMS 700»тм RU.C.31.058.A №40862 |  |
| --- | --- |

|  | Содержание | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее описание | 3 |
| 2 | Аппаратное обеспечение | 4 |
| 3 | Программное обеспечение SIAMS. Основные модули | 5 |
| 3.1 | Инструментальная платформа «SIAMS Photolab» | 5 |
| 3.2 | SIAMS StatBook | 6 |
| 3.3 | Сетевая платформа «SIAMS Apps» | 6 |
| 3.4 | Тематические электронные атласы для металлографического анализа методом сравнения | 7 |
| 3.5 | SIAMS VideoPanorama | 7 |
| 3.6 | SIAMS AutoScan | 8 |
| 3.7 | SIAMS Video | 8 |
| 3.8 | Методики Анализатора SIAMS 700 | 9 |
| 3.8.1 | Автоматические методики | 9 |
| 3.8.2 | Полуавтоматические методики | 10 |
| 3.8.3 | Методики сравнения со стандартными шкалами нормативных документов | 11 |
| 4 | Метрологическое обеспечение | 12 |
| 4.1 | Поверка «Анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел» | 12 |
| 4.2 | Разработка и подготовка к государственной метрологической аттестации методик измерений | 12 |
| 5 | Методики металлографического анализа микро- и макроструктуры материалов | 13 |
| 5.1 | Стали | 14 |
| 5.2 | Чугуны | 18 |
| 5.3 | Сплавы на основе никеля | 19 |
| 5.4 | Твердые сплавы | 20 |
| 5.5 | Сплавы на основе меди | 20 |
| 5.6 | Сплавы на основе циркония | 20 |
| 5.7 | Алюминиевые сплавы | 20 |
| 5.8 | Титановые сплавы | 22 |
| 5.9 | Порошки и порошковые сплавы | 22 |
| 5.10 | Анализ печатных плат | 23 |
| 5.11 | Анализ состояния основного металла и металла сварного соединения сосудов и аппаратов в условиях эксплуатации для определения остаточного ресурса | 23 |
| 5.12 | Анализ композитных и неметаллических материалов | 23 |
| 5.13 | Методики анализа для различных металлов и сплавов | 23 |

1. Общее описание

Анализатор SIAMS 700 – промышленный программно-аппаратный комплекс для анализа изображений структуры материалов.

Отличительные особенности:

- Анализатор SIAMS 700 является средством измерения «Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел». Выпускается по ТУ 4317-001-12285114-2004, включен в реестр средств измерений за №27438-10. Имеется сертификат Ростехрегулирования RU.C.31.058.A №40862 и утвержденная методика поверки.

- Управляющие программы SIAMS сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.654-2009 «ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений». Свидетельство №1-4400.

- Применение Анализатора SIAMS 700 делает структурный анализ материалов легким и точным. Специалисты ООО «СИАМС» обучают пользователей всем тонкостям работы с оборудованием и программным обеспечением. Гарантия бесплатного обслуживания в течение года и последующая техническая поддержка.

- Пакет программного обеспечения комплектуется набором уникальных модулей, предоставляющих специалисту принципиально новые возможности в работе:

- коллективной работы и удаленной сервисной поддержки в режиме On-Line;

- построения панорамного изображения в режиме обычного просмотра образца;

- просмотра «живого» видео и съемки микроструктуры на удаленных рабочих местах;

- создания автоматически пополняемых атласов структур;

- прямого экспорта результатов анализа в интегрированный с анализатором электронный журнал и построения контрольных карт Шухарта.

- Нет необходимости приобретать весь пакет программного обеспечения, т.к. оно имеет модульную структуру. Нужные модули можно выбрать из настоящего каталога.

- Разработано большое количество готовых решений для различных задач материаловедения (методик анализа). При разработке методик анализа соблюдена методологическая преемственность по отношению к нормативным документам. Методики анализа перечислены в п.5 настоящего каталога.

- Протокол (отчет) по результатам анализа формируется по форме заказчика.

- Если Вы не нашли в приведенном каталоге нужную методику анализа, специалисты ООО «СИАМС» готовы разработать индивидуальную методику в соответствии с согласованным техническим заданием.

- ООО «СИАМС» надежно защитит Вашу информацию, т.к. имеет лицензию «На деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации» №0673 от 27 мая 2010г и лицензию «На деятельность по технической защите конфиденциальной информации» №1118 от 27 мая 2010г.

2. Аппаратное обеспечение

- Микроскоп оптический

- Моторизованный столик для микроскопа

- Цифровая микроскопная видеокамера высокого разрешения SIMAGIS

- Вычислительная станция SIAMS Visual Station, периферийные устройства

- Планшетное устройство оцифровки макроструктуры

Дополнительно поставляется оборудование для пробоподготовки и расходные материалы:

- Отрезные станки

- Прессы для горячей запрессовки образцов, материалы для холодной заливки

- Шлифовально-полировальные станки, устройство для электролитической полировки

- Автоматизированные линии и ванны для макротравления

- Лабораторная мебель (столы для оборудования, вытяжные шкафы)

3. Программное обеспечение SIAMS. Основные модули

| 3.1. | Модуль «Инструментальная платформа «SIAMS Photolab» |
| --- | --- |

Интерфейс платформы представляет собой электронные таблицы SIMAGIS для размещения изображений, математических функций их обработки и результатов. Содержит встроенную библиотеку примеров готовых методик анализа изображений и функций для самостоятельной разработки пользователем методик количественного анализа структуры и формы отчета. Пользователь может сохранить созданный им алгоритм и использовать его для анализа однотипных изображений, а также самостоятельно создать готовое решение для одновременного анализа любого количества полей зрения и получения сводного статистического отчета.

Модуль «SIAMS Photolab» может использоваться самостоятельно для решения исследовательских задач, а также как инструментальная платформа для установки автоматизированных методик анализа (п.5).

Возможности модуля:

- Визуализация и ввод изображений структуры материалов с микроскопа, сканера, цифрового фотоаппарата.

- Градуировка системы (проводится единожды при пуско-наладке сервисным инженером).

- Экспорт и сохранение и изображений в форматах jpg, jpeg, tif, tiff, png, bmp, img.

- Получение сфокусированного изображения по серии расфокусированных.

- Интерактивное создание панорамы смежных полей зрения (сшивка).

- Повышение качества изображения: выравнивание освещенности, настройка цветового баланса, изменение яркости и контраста.

- Выделение различных деталей структуры в зависимости от исследовательской задачи: вычитание помех, дефектов пробоподготовки, фильтрация частиц по форме, размеру, цвету, яркости и другим характеристикам; наложение маски на выделенные элементы структуры.

- Измерение любых размерных и планиметрических характеристик структурных составляющих (объемная доля, площадь, периметр, диаметр, фактор формы, межчастичные расстояния и т.д.).

- Использование готовых алгоритмов – примеров методик анализа для самообучения оператора принципам составления собственных алгоритмов.

- Конструктор решений – инструмент для создания собственных методик для одновременного анализа любого количества полей зрения.

- Создание и сохранение отчета в формате MS Word со статистическими результатами анализа и фотографиями структуры с выделением измеренных объектов. Возможен экспорт результатов в MS EXCEL.

- Создание альбомов изображений структуры по заданной классификации и выбранному варианту оформления.

| 3.2. | Модуль «SIAMS StatBook» |
| --- | --- |

Предназначен для формирования электронного лабораторного журнала. Результаты анализа передаются в «SIAMS StatBook» из любой методики ПО SIAMS нажатием одной кнопки.

возможности модуля:

- Систематизация введенной информации, формирование электронных журналов.

- Сохранение отчетов и изображений по результатам работы в Анализаторе, экспорт данных в MS Word, MS Excel в виде готовых документов.

- Контроль динамики измеренных параметров за заданный период времени.

- Построение контрольных карт Шухарта в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 7870-1-2011 и ГОСТ 50779.42-99.

- Управление доступом пользователей к информации, авторизация всей вводимой информации, архивирование и резервное копирование информации.

- Поиск записей в журнале по ключевым словам и защита от случайной редакции.

| 3.3. | Модуль «Сетевая платформа «SIAMS Apps» |
| --- | --- |

Сетевая информационная система «SIAMS Apps» предназначена для коллективной работы, систематизации и хранения изображений и результатов анализа, удаленного доступа к информации. «SIAMS Apps» объединяет автоматизированные методики анализа, инструменты для измерений и информационную систему. Система устанавливается на отдельном сервере, обеспечивая работу на любом компьютере, включенном в сеть Предприятия.

Возможности модуля:

- Технология коллективной работы - анализ изображений, систематизация и хранение информации, предоставление коллегам удаленного доступа, организация обучения в части толкования структуры.

- Гибкая настройка прав доступа к информации для разных пользователей.

- Каждому пользователю предоставляется личный кабинет для работы с изображениями. Для групповых исследований, проектов и задач создаются общие кабинеты.

- Руководитель может осуществлять координацию и контроль за работой специалистов из своего личного кабинета.

- Автоматизированные методики анализа изображений структуры могут применять одновременно несколько пользователей.

- В отличие от обычного анализатора изображений платформа позволяет обрабатывать панорамные изображения структуры размером в десятки и сотни гигабайт.

- Кроме проведения автоматизированного анализа изображений пользователь может отмечать и измерять интересующие области на изображении структуры с помощью встроенных инструментов (длину, периметр, площадь, факторы формы и проекции объектов).

- Для хранения в системе общей информации по исследуемому образцу можно прикреплять к изображениям общие комментарии, отчеты  по результатам анализа и любые другие произвольные документы.

- Если автоматизированные методики Анализатора SIAMS 700 уже установлены на компьютер, то пользователь нажатием одной кнопки может передавать полученные результаты на платформу «SIAMS Apps» для хранения в базе данных, а также сохранять настройки автоматизированного решения для их последующего воспроизведения.

- При работе с программой анализа изображений любого другого производителя пользователь также может сохранять полученные результаты анализа на платформу «SIAMS Apps».

- Пользователь имеет возможность создавать собственные тематические электронные атласы для металлографического анализа методом сравнения.

- При наличии доступа в сеть интернет пользователь может получать техническую поддержку и сервисные услуги на новом уровне - в режиме прямого диалога с сервисным специалистом.

| 3.4. | Модуль «Тематические электронные атласы для металлографического анализа методом сравнения» (Атл) |
| --- | --- |

Устанавливается на инструментальную платформу «SIAMS Apps».

Возможности модуля:

- Упорядоченное хранение большого количества изображений структуры.

- Одновременный просмотр двух изображений (анализируемого и выбранного из атласа).

- Автоматический подбор подходящих вариантов изображений для сравнения по введенным атрибутам.

- Привязка изображений структуры к идентификационным признакам образца и результатам сравнительного анализа.

- Пополнение атласа новым изображением по окончании очередного анализа по выбору пользователя.

- Помощь в формировании выводов по результату сравнительного анализа на основании имеющихся.

- Автоматическое формирование статистической информации по результатам анализа нескольких полей зрения и формирование отчета.

| 3.5. | Модуль «SIAMS VideoPanorama» |
| --- | --- |

Предназначен для построения панорамных изображений микроструктуры исследуемых образцов. Для работы модуля не требуется моторизованный столик микроскопа. Оператор вручную перемещает механический столик микроскопа в режиме обычного просмотра образца.  При этом в реальном времени происходит построение панорамного изображения по просмотренным областям.

Возможности модуля:

• Не требуется автоматизация микроскопа.

• Наглядное сканирование образца по произвольной траектории для непрерывного построения панорамы из видео-потока.

• Новая технология не требует от пользователя дополнительных действий для захвата каждого последующего кадра.

• Технология непрервного сканирования нейтрализует резкие перепады яркости между отдельными полями зрения.

• Простая и интуитивно понятная работа модуля, не требующая обучения пользователя.

• Готовые панорамные изображения можно сохранять в наиболее распространённых форматах.

Работу модуля можно посмотреть здесь: http://youtu.be/0PDwKU4Hfc0

| 3.6. | Модуль «SIAMS AutoScan» |
| --- | --- |

Предназначен для управления моторизованным столиком микроскопа и построения панорамных изображений без участия оператора.

Возможности модуля:

- Автофокусировка в одном из трех режимов: с использованием специального алгоритма (по резкости изображения); по точкам, задающим плоскость острого фокуса; ручной режим для особо сложных случаев.

- Навигация по контрольным точкам панорамы. Указывая интересующее место на панораме, можно перемещать к нему предметный столик.

- Навигация по панораме, созданной при одном увеличении, при любом другом увеличении микроскопа.

- Построение 3D-визуализации (профиля по Z вдоль заданной линии).

- Построение профиля по яркости/цвету вдоль заданной линии.

- Выполнение автоматического анализа либо всей панорамы, либо последовательно всех полей с возможностью контроля и управления анализом в произвольный момент времени для произвольного поля.

| 3.7. | Модуль «SIAMS Video» |
| --- | --- |

Предназначен для удаленного просмотра микроструктуры образца под микроскопом в режиме реального времени. Не требуется установка программного обеспечения для анализа микроструктуры на компьютер, подключенный к микроскопу.

После запуска модуля «SIAMS Video» на компьютере, к которому подключен микроскоп, начинается прямая трансляция с видеокамеры микроскопа в заранее настроенный общий кабинет или личные кабинеты пользователей «SIAMS Apps». Пользователи, которым оператор, работающий за микроскопом, предоставил доступ к просмотру, могут наблюдать на своем компьютере микроструктуру образца независимо от расстояния (из другого кабинета, города или страны). Оператор управляет трансляцией, перемещая столик микроскопа, изменяя увеличение и настройки микроскопа, и останавливает ее по окончании просмотра образца. Пользователи, наблюдающие видеотрансляцию, могут захватывать изображение интересующего поля зрения в любой момент времени и сохранять его для дальнейшей работы.

Возможности модуля:

- Территориальное разделение работ на микроскопе и работ по анализу микроструктуры на компьютере. Рациональное распределение обязанностей между сотрудниками.

- Работа с микроскопом по съемке микроструктур может осуществляться сотрудником, не имеющим квалификации в  интерпретации микроструктур.

- Использование для проведения анализов микроструктуры одного компьютера с ПО SIAMS,  выбранном в качестве рабочего места эксперта.

- Модуль позволяет организовывать обучение группы студентов в вузах.

| 3.8. | Методики Анализатора SIAMS 700 |
| --- | --- |

Специализированные решения (методики анализа) представлены в разделе 5 «Каталог методик анализа микро- и макроструктуры». Методики систематизированы по различным материалам (стали, чугуны, сплавы на основе никеля и др.). Для каждого материала методики сгруппированы по типам контролируемых параметров структуры (анализ величины зерна, анализ глубины слоя и др.). По степени автоматизации все методики Анализатора SIAMS 700 делятся на автоматические (А), полуавтоматические (П) и методики сравнения со стандартными шкалами нормативных документов (Ср).

| 3.8.1. | Автоматические методики Анализатора SIAMS 700 (А) |
| --- | --- |

Предназначены для автоматизации всей процедуры анализа от ввода изображения с микроскопа до распечатки отчета по результатам анализа по форме заказчика. Каждая методика работает по своему уникальному алгоритму. Выполняется методоло-гическая преемственность по отношению к российским и зарубежным стандартам.

Возможности методик:

• Одновременный анализ нескольких полей зрения с получением результатов по каждому полю зрения.

• Каждая методика открывается в одном окне программы в виде единой таблицы, в ячейках которой последовательно расположены все исходные, промежуточные и обработанные изображения структуры и результаты количественного анализа для каждого поля зрения и для всего образца.

• Имеется возможность проверки правильности выделения структурных составляющих с помощью включения режима мерцания маски или регулировки прозрачности маски.

• Методика, представленная в виде электронной таблицы, дает возможность пользователю на любом этапе обработки откорректировать настройки функций для более точного выделения структурных составляющих. При этом программа автоматически пересчитывает все последующие этапы и перестраивает отчет.

• Дополнительно имеется возможность ручной корректировки  выделения объектов измерения с помощью встроенного редактора.

• Автоматическое формирование сводной таблицы результатов, протокола (отчета) по форме заказчика.

• Автоматическое включение в протокол сводных таблиц, графиков, исходных и обработанных фотографий структуры.

• Интеграция с приложениями «SIAMS StatBook», «SIAMS VideoPanorama», «Тематические электронные атласы».

| 3.8.2. | Полуавтоматические методики Анализатора SIAMS 700 (П) |
| --- | --- |

Для начала расчета количественных характеристик требуется указание оператором границ объектов измерения. Каждая методика работает по своему уникальному алгоритму.

Выполняется методологическая преемственность по отношению к российским и зарубежным стандартам.

Возможности методик:

- Автоматический расчет результатов по 
указанным объектам.

- Поочередный анализ нескольких полей зрения с получением результатов по каждому полю зрения.

- Автоматическое формирование сводной таблицы результатов, протокола (отчета) по форме заказчика.

- Автоматическое включение в протокол сводных таблиц, графиков, исходных и обработанных фотографий структуры.

- Интеграция с приложениями «SIAMS Apps», «SIAMS StatBook», «SIAMS AutoScan», «SIAMS VideoPanorama».

| 3.8.3. | Методики сравнения со стандартными шкалами нормативных документов (Ср) |
| --- | --- |

Предназначены для автоматизации визуального сравнения структуры образца с изображениями структур, приведенных в ГОСТ.

Анализ проводится по произвольному числу полей зрения с накоплением результатов. Из стандартного ряда изображений пользователь выбирает изображение со структурой, соответствующей анализируемой.

Выполняется методологическая преемственность по отношению к российским и зарубежным стандартам.

Возможности методик:

- Автоматическое приведение изображений к единому масштабу.

- Синхронное изменение масштаба сравниваемых изображений.

- Автоматическое присвоение балла структуры.

- Анализ любого количества полей зрения с накоплением результатов анализа.

- Автоматическое формирование протокола по форме предприятия.

- Возможность самостоятельного создания пользователем шкал эталонов сравнения на основе микроструктур, полученных на предприятии.

- Интеграция с приложениями «SIAMS Apps», «SIAMS StatBook».

4. Метрологическое обеспечение

| 4.1. | Поверка «Анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел» (ТУ 4317-001-12285114-2004) |
| --- | --- |

Поверка «Анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел» осуществляется в соответствии с ТУ 4317-001-12285114-2004. Включает поставку поверенного объект-микрометра и выдачу Свидетельства о поверке.

| 4.2. | Разработка и подготовка к государственной метрологической аттестации методик измерений |
| --- | --- |

Разработка и подготовка к государственной метрологической аттестации методик измерений (МИ) осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.563. Включает  выдачу свидетельства государственного образца. Стоимость и объем работ согласовывается индивидуально. Работа проводится по отдельному договору.

В перечень работ входит:

- Разработка документа на МИ.

- Планирование и проведение эксперимента по оценке метрологических характеристик.

- Обработка полученных экспериментальных данных.

- Предоставление материалов на метрологическую экспертизу.

Метрологическую экспертизу и оформление свидетельства об аттестации МИ осуществляет подведомственный Росстандарту государственный метрологический институт.

Лист заказа программного обеспечения SIAMS

Выберите нужные пункты из приведенного ниже перечня, отметьте и отправьте в ООО «СИАМС»:
 по факсу (343) 379-00-34 (35,36) или по  e-mail info@siams.com, kozerchuk@siams.com

Программное обеспечение SIAMS 700

| 3.1 | Инструментальная платформа «SIAMS Photolab» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модули, работающие с инструментальной платформой SIAMS Photolab |  |
| 3.2 | SIAMS StatBook |  |
| 3.5 | SIAMS VideoPanorama |  |
| 3.6 | SIAMS AutoScan |  |
| 5. | Методики Анализатора SIAMS 700 (конкретные методики можно выбрать в п.5) |  |

| 3.3 | Сетевая платформа «SIAMS Apps» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модули, работающие с сетевой платформой SIAMS Apps |  |
| 3.4 | Тематические электронные атласы для металлографического анализа методом сравнения |  |
| 3.7 | SIAMS Video |  |

| 4 | Метрологическое обеспечение |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Поверка «Анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел» |  |
| 4.2 | Разработка и подготовка к государственной метрологической аттестации методик измерений |  |

5. Каталог методик анализа микро- и макроструктуры

Выберите нужные пункты из приведенного ниже перечня методик, отметьте и отправьте в ООО «СИАМС»:  по факсу (343) 379-00-34 (35,36) или по  e-mail info@siams.com, kozerchuk@siams.com

Для удобства работы с каталогом  введены следующие обозначения:

А – автоматические методики; П - полуавтоматические методики, Ср - методики сравнения со стандартными шкалами нормативных документов

| 5.1. | Металлографический анализ стали |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Анализ зерна. Сталь. Автоматический метод |  |
| A | ГОСТ 5639 |  |
| A | ASTM E112 и E1382 |  |
| A | DIN 50601 |  |
| A | ISO 643 |  |
| A | ASTM E 1181 |  |
|  | Структура малоуглеродистой стали |  | Структура аустенитного зерна |  |
|  | Феррито-перлитная структура |  | Структура разнозернистая |  |
|  | Структура с неравноосным зерном |  | Структура с двойниковыми зернами |  |
| A | Степень анизотропии зерна ГОСТ 5639, ASTM E112 |  |
| 5.1.2 | Анализ зерна. Сталь. Полуавтоматический метод подсчета пересечений границ зерен |
| П | ГОСТ 5639 |  |
| П | ASTM E112 и E1382 |  |
| П | DIN 50601 |  |
| П | ISO 643 |  |
| П | Степень анизотропии зерна ГОСТ 5639 |  |

| 5.1.3. | Анализ зерна. Сталь. Метод сравнения со стандартными шкалами |  |
| --- | --- | --- |
| Ср | ГОСТ 5639 Шкалы 1, 3. |  |
| Ср | ASTM E 1382 |  |
| 5.1.4 | Анализ неметаллических включений. Сталь |  |
| A | ГОСТ 1778 метод Ш |  |
| A | ГОСТ 1778 метод К |  |
| Ср | ГОСТ 1778 метод Ш |  |
| A | ГОСТ 801 шкалы 1-3 |  |
| A | DIN 50602 метод М |  |
| A | DIN 50602 метод К. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком |  |
| A | ASTM E45 метод А,D; ASTM E 1122 |  |
| A | ГОСТ Р ИСО 4967 методы А, В. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком |  |
| Ср | ГОСТ Р ИСО 4967. Метод сравнения со стандартными шкалами |  |
| A | SEP 1572. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком |  |
| A | EN 10247. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком |  |
| A | SS11116 |  |
| A | Методика ВНИИСТ |  |
| 5.1.5 | Анализ структурных и фазовых составляющих. Сталь |  |
| A | Определение полосчатости феррито-перлитной структуры ГОСТ 5640 |  |
| Ср | ГОСТ 5640 Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты Шкала 1 (х400). Структурно-свободный цементит Шкала 2 (х400). Перлит в малоуглеродистой деформированной стали Шкала 3 (х100). Ферритно-перлитная структура Шкала 4 (х100). Видманштеттова структура |  |
| A | Количественная оценка структурной полосчатости низколегированных трубных сталей Методика ВНИИСТ |  |
| A | Оценка степени полосчатости или ориентации микроструктур ASTM Е 1268 |  |
| A | Оценка карбидной сетки в инструментальной легированной стали ГОСТ 5950 |  |
| Ср | ГОСТ 5950 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Шкала 1. Определение балла перлитной структуры Шкалы 2, 3. Определение балла карбидной неоднородности Шкала 4. Определение балла карбидной сетки |  |
| Ср | SEP 1520 Оценка карбидной составляющей в структуре сталей |  |
| П | Определение степени дисперсности пластинчатого перлита ГОСТ 8233 |  |
| П | Определение доли мелкодисперсного и крупнодисперсного перлита в стали |  |
| A | Определение доли мелкодисперсного и крупнодисперсного перлита в стали |  |
| П | Определение размеров (длин) игл мартенсита ГОСТ 8233 |  |
| П | Определение балла зернистого перлита ГОСТ 8233 |  |
| A | Соотношение перлита и феррита в стали ГОСТ 8233 |  |
| A | Соотношение зернистого и пластинчатого перлита ГОСТ 8233 |  |

| Ср | ГОСТ 8233 Шкала 1 (x1000). Пластинчатый перлит Шкала 2 (х1000). Зернистый перлит Шкала 3 (х1000). Мартенсит Шкала 4 (х500). Включения нитридов Шкала 5 (х500). Карбидная сетка Шкала 6 (х100). Карбидная неоднородность Шкала 7 (х100). Соотношение перлита и феррита Шкала 8 (х500). Соотношение мартенсита и троостита Шкала 9 (х500). Соотношение зернистого и пластинчатого перлита |  |
| --- | --- | --- |
| Ср | ГОСТ 801 Сталь подшипниковая Шкала 1 (х100). Оксидные включения строчечные Шкала 2 (х100). Сульфидные включения Шкала 3 (х100). Оксидные включения недеформирющиеся (глобулярные) Шкала 4 (х500). Карбидная сетка Шкала 5 (х100). Структурная полосчатость Шкала 6 (х100). Карбидная ликвация Шкала 7. (х100) Микропористость Шкала 8. (х500) Структура перлита |  |
| Ср | ГОСТ 19265-73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Карбидная неоднородность; шкалы 1, 2 |  |
| Ср | Сталь 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП866-ш). Характерные микроструктуры |  |
| A | Содержание ферритной фазы в прутках аустенитной стали ГОСТ 11878 |  |
| Ср | Содержание ферритной фазы в прутках аустенитной стали ГОСТ 11878 |  |
| A | Содержание остаточного аустенита |  |
| A | Относительное содержание аустенита и феррита в аустенитно-ферритных нержавеющих (дуплексных) сталях |  |
| Ср | Аустениты. Характерная микроструктура: Остаточный аустенит Карбидная сетка Структурно-свободный цементит |  |
| П | Анализ поверхности изломов ГОСТ 30456. Количественная оценка вязкой и хрупкой составляющих в изломах образцов |  |
| 5.1.6. | Анализ коррозионно-активных неметаллических включений. Сталь |  |
| П | Анализ КАНВ |  |
| 5.1.7. | Металлографические методы оценки коррозии. Сталь |  |
| A | Анализ результатов испытаний сталей аустенитно-мартенситного класса на межкристаллитную коррозию ГОСТ 6032. Определение максимальной глубины МКК. Автоматический метод для анализа микрошлифов, не имеющих дефектов пробоподготовки |  |
| П | Анализ результатов испытаний сталей аустенитно-мартенситного класса на межкристаллитную коррозию. ГОСТ 6032. Определение максимальной глубины МКК |  |
| A | Анализ коррозии пятнами и питтинговой коррозии по макроизображению поверхности образца. ГОСТ 9.908 |  |

| П | Определение максимальной глубины проникновения питтинговой коррозии. ГОСТ 9.908 |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1.8. | Анализ глубины слоя. Сталь |  |
| A | Глубина обезуглероженного слоя в стали ГОСТ 1763 метод М |  |
| A | Глубина обезуглероженного слоя в стали ISO 3887, ASTM E 1077 |  |
| П | Глубина слоя: Цементованный слой по ОСТ 37.001.056 Азотированный слой по ОСТ 37.001.059 |  |
| A | Глубина хромоалитированного покрытия |  |
| П | Глубина слоя |  |
| Ср | Азотирование. Характерная микроструктура: Сталь 18ХНВА Сталь 30Х2Н2ВА Сталь 38ХМЮА Сталь 40ХНМА Сталь ЭИ415 Сталь ЭИ961, ЭИ736, Л513 Сталь ЭИ69 |  |
| Ср | Покрытия. Характерные микроструктуры: Хромоалитированные покрытия Покрытие СДП-2 |  |
| Ср | Сталь ДИ39. Карбиды. Характерные микроструктуры цементованного слоя |  |
| 5.1.9. | Анализ пористости. Сталь |  |
| A | Анализ пористости в микроструктуре. Определяются объемная доля и размеры пор |  |
| A | Анализ пористости в микроструктуре расширенный. Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |  |
| A | Анализ пористости внутри слоя. Определяются толщина слоя и средний размер пор |  |
| 5.1.10. | Анализ макроструктуры. Сталь |  |
| Ср | ГОСТ 10243 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктур: Центральная пористость Точечная неоднородность Ликвационный квадрат Общая пятнистая ликвация Краевая пятнистая ликвация Подусадочная ликвация Подкорковые пузыри Межкристаллитные трещины Светлая полоска Послойная кристаллизация |  |
| Ср | EN 10016-1 Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки. Определение балла осевой ликвации в макроструктуре |  |
| Ср | ОСТ 14-1-235 Сталь. Метод контроля макроструктуры непрерывнолитой заготовки для производства сортового проката и трубных заготовок. Определение балла дефекта |  |
| Ср | ГОСТ 21014 Прокат черных металлов, термины и определения дефектов поверхности. Метод сравнения со схематическими изображениями дефектов и их описанием |  |
| Ср | Шкала серных отпечатков для стальных поковок. Метод сравнения с примерами изображений и определение балла структуры |  |
| П | Определение параметров сварного шва |  |
| 5.2. | Металлографический анализ чугуна |  |
| 5.2.1. | Анализ структурных и фазовых составляющих. Чугун |  |
| A | Относительное содержание перлита и феррита в чугуне ГОСТ 3443 |  |
| A | Анализ пластинчатого графита в чугуне ГОСТ 3443 |  |
| A | Анализ шаровидного графита в чугуне ГОСТ 3443 |  |
| Ср | ГОСТ 3443 Отливки из чугуна с различной формой графита: Определение графита в структуре чугуна с пластинчатым графитом; шкалы 1А,1Б,1В,1Г Определение графита в структуре чугуна с вермикулярным графитом; шкалы 2А,2Б,2В Определение графита в структуре чугуна с шаровидным графитом; шкалы 3А,3Б,3В,3Г Определение графита в структуре чугуна с компактным графитом; шкалы 4А,4Б Определение металлической основы; шкала 5 Содержание перлита и феррита в структуре чугуна; шкала 6 Вид краевой зоны ковкого чугуна; шкала 7(х100) Дисперсность перлита в структуре чугуна; шкала 8(х500) Фосфидная эвтектика в структуре чугуна; шкалы 9А,9Б,9В,9Г Определение цементита или цементита ледебурита в структуре чугуна; шкалы 10А,10Б |  |
| A | Анализ пластинчатого графита в чугуне ISO 945 |  |
| A | Анализ шаровидного графита в чугуне ISO 945 |  |
| Ср | ISO 945 Анализ микроструктуры чугуна |  |
| A | Анализ графита в чугуне ASTM A 247 |  |
| Ср | ASTM A 247 Анализ микроструктуры чугуна |  |
| A | Относительное содержание карбидов и карбидов эвтектики в чугуне |  |
| A | Относительное содержание эвтектики (включая перлит эвтектики) в чугуне |  |
| 5.3. | Металлографический анализ сплавов на основе никеля |  |
| 5.3.1. | Анализ зерна. Сплавы на основе никеля |  |
| A | Величина микрозерна в жаропрочных никелевых сплавах ASTM E112 и E1382 |  |
| A | Величина макрозерна в жаропрочных никелевых сплавах |  |
| 5.3.2. | Анализ глубины слоя. Сплавы на основе никеля |  |
| A | Анализ глубины жаростойкого покрытия из сплава СДП-2 в «горячей» зоне после длительной наработки |  |
| П | Оценка толщины зоны разнозернистой макроструктуры. ГОСТ 22838 |  |
| 5.3.3. | Анализ пористости. Сплавы на основе никеля |  |
| A | Анализ пористости в сплаве ЖС6У |  |
| Ср | ГОСТ 22838 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры: Точечно-пятнистая неоднородность Слоистый излом Полосчатая неоднородность Разнозернистая макроструктура в прутках Разнозернистая макроструктура с общей полосчатой неоднородностью Величина зерна в макроструктуре |  |
| 5.3.4. | Анализ структурных и фазовых составляющих. Сплавы на основе никеля |  |
| A | Анализ гамма-штрих фазы в жаропрочных никелевых сплавах (исследуется изображение с электронного микроскопа) |  |
| Ср | Жаропрочные сплавы. Характерные микроструктуры: Сплав ЖС26 Сплав ЖС3ДК Сплав ЖС6-ВИ |  |
| 5.4. | Металлографический анализ твердых сплавов |  |
| 5.4.1. | Анализ зерна. Твердые сплавы |  |
| A | Величина зерна альфа-фазы в твердых сплавах ГОСТ 9391 |  |
| A | Анализ зерна α-фазы и γ-фазы в твердых сплавах ГОСТ 9391 |  |
| 5.4.2. | Анализ структурных и фазовых составляющих. Твердые сплавы |  |
| A | Анализ пористости в твердых сплавах ГОСТ 9391 |  |
| A | Анализ пористости в твердых сплавах СТП 05749180-582 |  |
| Ср | ГОСТ 9391 Сплавы твердые спеченные. Методы определения пористости и микроструктуры. Метод сравнения со стандартными шкалами: Пористость, шкалы А, В, Д, E Свободный углерод, шкалы С1, С2 Микроструктура, α-фаза, β-фаза, γ-фаза, η-фаза |  |
| 5.5. | Металлографический анализ сплавов на основе меди |  |
| 5.5.1. | Анализ зерна. Сплавы на основе меди |  |
| A | Величина зерна ГОСТ 21073, ASTM E112 |  |
| П | Величина зерна ГОСТ 21073.3, ASTM E112. Подсчет пересечений границ зерен |  |
| Ср | ГОСТ 21073 Металлы цветные. Определение величины зерна. Шкалы 1-3 |  |
| 5.5.2. | Анализ структурных и фазовых составляющих. Сплавы на основе меди |  |
| A | Анализ эвтектоидов в бронзе |  |
| A | Содержание и размеры силицидов в латуни |  |
| A | Анализ кислородсодержащей фазы в сплавах на основе меди ГОСТ 13938.13 |  |
| Ср | ГОСТ 13938.13 Определение массовой доли кислорода в меди |  |
| 5.6. | Металлографический анализ сплавов на основе циркония |  |
| 5.6.1. | Анализ зерна. Сплавы на основе циркония |  |
| A | Величина зерна ГОСТ 21073, ASTM E112 |  |
| П | Величина зерна ГОСТ 21073.3, ASTM E112. Подсчет пересечений границ зерен |  |
| Ср | ГОСТ 21073 Металлы цветные. Определение величины зерна. Шкалы 1-3 |  |
| 5.6.2. | Анализ пористости. Сплавы на основе циркония |  |
| A | Анализ пористости в циркониевых сплавах |  |
| 5.7. | Металлографический анализ алюминиевых сплавов |  |
| 5.7.1. | Анализ зерна. Алюминиевые сплавы |  |
| A | Величина микрозерна в полуфабрикатах из алюминия и алюминиевых сплавов ASTM E 112, ASTM E1382 |  |
| П | Величина микрозерна в цветных металлах и сплавах ГОСТ 21073.3, Методика ВИАМ ММ 1.2.061, ASTM E 112. Подсчет пересечений границ зерен |  |
| Ср | ГОСТ 21073 Металлы цветные. Определение величины зерна. Шкалы 1-3 |  |
| П | Определение дендритного параметра в литой структуре алюминиевых сплавов. Определяется среднее значение между ветвями дендритов второго рода |  |
| A | Анализ количественных характеристик макрозерна слитков из алюминиевых сплавов ASTM E1382 |  |
| 5.7.2. | Анализ пористости. Алюминиевые сплавы |  |
| П | Анализ газовой пористости в литейных алюминиевых сплавах ГОСТ 1583 В состав технической документации входит: Методическое руководство "Атлас пористых дефектов на макрошлифах чушковых литейных сплавов на основе алюминия" Аттестованная в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 методика измерений |  |
| А | Анализ пористости в макроструктуре литейных сплавах на основе алюминия (расширенный). Определяются характеристики газовой и усадочной пористости |  |
| A | Анализ пористости в микроструктуре. Определяются объемная доля и размеры пор |  |
| A | Анализ пористости в микроструктуре (расширенный). Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |  |
| A | Анализ макроструктуры пеноалюминия: определение размеров пор и толщин стенок |  |
| 5.7.3. | Анализ структурных и фазовых составляющих. Алюминиевые сплавы |  |
| A | Содержание альфа-фазы в глиноземе ГОСТ 25733 |  |
| П | Многофазный анализ для многокомпонентных алюминиевых сплавов. Анализ реализуется двумя способами: 1. Используется обучаемый классификатор фаз 2. Поэтапный фазовый анализ |  |

| A | Анализ неметаллических включений в макро- и микроструктуре: шлаковых включений и окисных плен |  |
| --- | --- | --- |
| A | Анализ включений первичных интерметаллидов в микроструктуре |  |
| 5.7.4. | Определение толщины покрытия, глубины слоя. Алюминиевые сплавы |  |
| П | Определение толщины плакирующего слоя изделий, глубины корковой зоны слитка |  |
| A | Определение толщины плакирующего слоя изделий. Решение для покрытий, резко контрастирующих с основным металлом |  |
| П | Измерение максимальной толщины крупнокристаллического ободка (ККО) в макроструктуре прессованных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Измерение максимальной толщины корковой зоны слитка круглого сечения. |  |
| 5.7.5. | Оценка коррозии. Алюминиевые сплавы |  |
| П | Анализ результатов испытаний материалов на межкристаллитную коррозию (МКК) по ГОСТ 9.021 |  |
| П | Анализ поверхностных дефектов для измерения глубины коррозионного поражения |  |
| 5.7.6. | Справочники. Примеры характерной микроструктуры. Методы сравнения |  |
| Ср | Справочник. Силумины. Характерные микроструктуры. |  |
| Ср | Справочник. Алюминиевые сплавы. Определение пережога. Примеры микроструктуры. МР 64-31-75 «Металлографический метод определения пережога в деформированных полуфабрикатах из сплава Д16» МК 266-31-83 «Металлографический метод определения пережога в полуфабрикатах из алюминиевых деформируемых сплавов» Изображения микроструктуры (с комментариями) некоторых наиболее распространенных сплавов |  |
| Атл | Электронный атлас изображений микроструктуры полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов, прошедших термическую обработку на твердый раствор. Анализ микроструктуры на отсутствие пережога. |  |
| 5.8. | Металлографический анализ титановых сплавов |  |
| А | Анализ альфа-фазы в титановых сплавах. Решение предназначено для определения относительного содержания глобулярной или пластинчатой альфа-фазы |  |
| П | Анализ пластинчатой альфа-фазы в титановых сплавах. Решение предназначено для определения относительного содержания пластинчатой альфа-фазы, определения межпластинчатого расстояния и определения размеров колоний |  |
| А | Анализ альфа-фазы в титановых сплавах расширенный Решение включает возможность документирования изображения макроструктуры контролируемого изделия с автоматическим наложением схемы расположения областей для контроля микроструктуры и автоматизированный анализ первичной и вторичной альфа-фазы |  |
| 5.9. | Анализ структуры порошков и порошковых сплавов |  |
| Ср | Порошковые быстрорежущие сплавы. Эталоны микроструктуры: Зерно Структура |  |
| A | Гранулометрический анализ частиц Методика применима для хорошо диспергированного порошка |  |
| A | Анализ пористости в микроструктуре. Определяются объемная доля и размеры пор |  |
| A | Анализ пористости в микроструктуре расширенный. Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |  |
| 5.10. | Анализ печатных плат |  |
| A | Анализ толщины слоя металлизированного покрытия коммутационных отверстий печатных плат (кольцевой слой) |  |
| A | Анализ толщины слоя металлизированного покрытия коммутационных отверстий печатных плат (наклонный слой) |  |
| 5.11. | Анализ состояния основного металла и металла сварного соединения сосудов и аппаратов в условиях эксплуатации для определения остаточного ресурса |  |
| П | Микроповреждённость. Анализ микроповрежденности металла сварных соединений паропроводов. ОСТ 34-70-690-96, РД 153-34.1-17.467-2001 |  |
| Ср | Метод сравнения со шкалами ОСТ 34-70-690-96. Методы металлографического анализа в условиях эксплуатации паросилового оборудования электростанций. |  |
| Ср | Метод сравнения со шкалами СТО 17230282.27.100.005-2008. Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов тепловых электрических станций. Контроль состояния металла. |  |
| 5.12. | Анализ композитных и неметаллических материалов |  |
| A | Анализ углеродного волокна. Определение диаметра и площади поперечного сечения элементарных нитей углеродного волокна |  |
| A | Анализ углепластика. Определение диаметра и площади поперечного сечения касающихся частиц |  |
| A | Анализ объемного наполнения углепластиков |  |
| A | Анализ поперечного сечения многожильного кабеля |  |
| A | Анализ ячеек экструдированного пенополистерола |  |
| 5.13. | Методики анализа для различных металлов и сплавов |  |
| 5.13.1. | Анализ структурных и фазовых составляющих |  |
| A | Определение содержания двух фаз ASTM E1245 |  |
| A | Анализ включений второй фазы ASTM E1245 |  |
| П | Многофазный анализ. Одновременное распознавание частиц фаз по цвету или яркости с помощью обучаемого классификатора |  |
| П | Многофазный анализ. Поочередное распознавание частиц фаз по яркостным и морфологическим признакам |  |
| П | Многофазный анализ. Поочередное распознавание скоплений фаз |  |
| A | Анализ пористости в микроструктуре. Определяются объемная доля и размеры пор |  |

| A | Анализ пористости в микроструктуре (расширенный) Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |  |
| --- | --- | --- |
| A | Анализ пористости внутри слоя. Определяются толщина слоя и средний размер пор |  |
| 5.13.2. | Анализ параметров покрытий и слоев |  |
| П | Глубина слоя |  |
| П | Анализ многослойных покрытий |  |
| 5.13.3. | Анализ сетки |  |
| A | Размеры ячеек квадратных сеток ГОСТ 6613 |  |
| A | Геометрические параметры сетки |  |
| 5.13.4. | Анализ поверхностных дефектов изделий и полуфабрикатов |  |
| П | Анализ глубины поверхностных дефектов в сечениях изделий (растрав поверхности, трещины, коррозия) |  |
| А | Анализ площади распространения дефектов на поверхности изделий |  |
| 5.13.5. | Анализ микротвердости |  |
| П | Анализ микротвердости по отпечатку пирамидки Виккерса, полученного с помощью нагружающего устройства микротвердомера ГОСТ Р ИСО 6507, ГОСТ 23677 |  |
| 5.13.6. | Построение 3D изображений Методика позволяет выполнять трехмерную визуализацию поверхностей по данным о карте ее рельефа, заданных в формате SIMAGIS, или по цветному изображению, для которого искусственно формируется карта поверхности: - возможность построения графика профиля интенсивности вдоль выбранного направления; - возможность нанесения координатной сетки; - построение профиля по Z вдоль заданной линии. |  |